İÇTEN ÇEKMELİ DİSPENSER HAVLU

- Çift katlı ve %100 selülözdan imal edilmiş olmalıdır.

- Emici özelliği yüksek olmalıdır.

- Suda kolay erimelidir.

- Kağıt eni 21 cm olmalıdır

- Yaprak boyu 34,5 cm olmalıdır.

- Yaprak perfore yerlerinden kolay kopmalıdır.

- Ürün beyaz renkte olmalıdır.

- Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.

- Bir rulo minimum 140 metre  (±1 m) olmalıdır.

- Kağıt yoğunluğu 26 g/m2 olmalıdır.

- Koli ağırlığı 7 (±0,1) kilo olmalıdır.

- Her kolide 9 rulo olmalıdır.