İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI JUMBO

- Her kolide 6 rulo olmalıdır.

- Çift katlı ve %100 selülöz olmalıdır.

- Emici özelliği yüksek olmalıdır.

- Suda kolay erimelidir.

- Yaprak eni 13,4 cm yaprak boyu 22 cm olmalıdır.

- Yaprak sayısı 1000 (±10) olmalıdır.

- Ürün beyaz renkte olmalıdır.

- Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.

- Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.

- Bir rulo minimum 220 metre  (+/- 1 m) olmalıdır.

- Kağıt yoğunluğu 35 g/m2 olmalıdır.

- Koli ağırlığı 6,2 (±0,1) kilo olmalıdır.