RULO HAVLU 8’Lİ ÇİFT KATLI

- %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

- Emici özelliği yüksek olmalıdır.

- Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.

- Ürünün rengi beyaz olmalıdır.

- Ürün rutubetli ya da nemli olmamalıdır.

- Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.

- Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, hastane ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır.

- Her kolide 3 paket, her pakette 8 rulo bulunmalıdır.

- Yaprak sayısı 100 adet olmalıdır.

- Kağıt yoğunluğu 44,5 g/m2 olmalıdır.

- Yaprak eni 23 cm olmalıdır.

- Yaprak boyu 12,5 cm olmalıdır.

- Rulo uzunluğu 12,5 (±0,1) metre olmalıdır.

- Koli ağırlığı 3 (±0,1) kg olmalıdır.

- TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) den alınmış; Ts 11668 belgesi olmalıdır.